高雄市政府工務局路面回填品質抽查檢驗作業要點

中華民國105年3月2日局務會議修正通過訂定

一、為確保道路路面挖掘回填工程品質，並依高雄市道路挖掘管理自治條例(以下簡稱本自治條例）第二十九條第三項規定訂定本要點。

二、抽查檢驗作業小組由下列單位派員組成，必要時得邀請學者專家參加： (一)本局政風室。 (二)本局工程企劃處。 (三)委託檢(試)驗機構或廠商。

三、抽查檢驗作業範圍： (一)辦理抽查檢驗前一月份管線申挖施工完成案件。 (二)本局指定案件。

四、抽查檢驗作業程序： (一)依前點第一款抽查檢驗案件，將各管線埋設人分類後編列序號，採隨機抽樣方式決定後安排抽查檢驗時程。 (二)依前點第二款抽查檢驗案件，直接安排抽查檢驗時程。 (三)受檢驗之管線埋設人應派員會同作業並負責提供機具及人力（含膠輪式挖土機），作業完成後應將路面回填、修復。 (四)委託檢(試)驗機構或廠商應將試驗報告於取樣後一週內送本局彙辦。 (五)辦理抽查檢驗作業應拍照存證並製作紀錄。

五、抽查檢驗作業頻率： (一)抽查檢驗作業以每月辦理一次、每件申挖工程抽查至少一點為原則。 (二)本局得視管線埋設人施工品質增辦不定期抽查檢驗，或經抽查檢驗作業小組成員會商認定增減作業頻率。

六、抽查檢驗作業項目及標準：如附表一。

七、抽查檢驗作業結果缺失部分除依本自治條例相關規定論處外，管線埋設人應確實改善，並將改善結果函報本局。

高雄市政府工務局路面回填品質抽查檢驗作業要點

附表一

| 材 料 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路以瀝青混凝土施作(面層) | AC、PC厚度 | 一、現場進行鑽心取樣後送交試驗。 二、AC壓實度依AASHTO T230規定試驗。 三、AC黏滯度、平整度依本局施工規範02742章規定辦理試驗。 | 大於或等於原路面厚度。 |
|  | AC壓實度 |  | 大於或等於室內平均密度之95％。 |
|  | AC黏滯度 |  | 檢驗結果偏差值：AC-20或針入度60-70之新料瀝青混凝土不得超過5,000poises±35％。AC-10或針入度85-100之新料瀝青混凝土不得超過3,000poises±35％。 |
|  | 平整度 |  | 鋪面連續長度200m以上，以全距標準差法檢測，以高低平坦儀在距車道標線80~100cm左右，平行車道標線處，將儀器沿測點方向前進，每1.5m為量測點讀取其高低差一次，每6至10點量測為1組，每組檢驗點數需相同，產生組數以12組以上為原則。計算各組之全距值，利用平均全距值估算標準差之方法，計算該200m路段所代表之平整度。（餘數不足200m 部分併入前一檢驗單位統計）。平整度標準差合格標準2.8mm以下。 鋪面連續長度達108m 以上未達200m，以3m長之直規或高低式平坦儀測量，量測數據採全距法標準差計算方式以代表該路段之平整度。 刨鋪路面與舊有路面交接處，單點高低差不得超過±6mm。 復舊範圍內之孔蓋，單點高低差不得超過±6mm。 |
| 道路以級配料施作 (基層) | 級配厚度 | 一、現場進行工地級配料取 樣後送交試驗。 二、工地級配壓實度依AASHTO T180D規定試驗。 | 按道路挖掘許可證管溝斷面 圖規定厚度。 |
|  | 工地級配壓實度 |  | 大於或等於最大乾密度之95％。 |
|  | 回填砂厚度 |  | 按道路挖掘許可證管溝斷面圖規定厚度。 |
|  | 管溝埋設深度 |  | 按本自治條例第二十一條規定深度。 |
|  | 級配篩分析 |  | 如附表二 |

附表二

AASHTO-M147-55級配粒料之級配規定

| 篩號 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2” | 100 | 100 | － | － |
| 1” | － | 75－95 | 100 | 100 |
| 3/8” | 30－65 | 40－75 | 50－85 | 60－100 |
| ＃4 | 25－55 | 30－60 | 35－65 | 50－65 |
| ＃10 | 15－40 | 20－45 | 20－50 | 40－70 |
| ＃40 | 8－20 | 15－30 | 15－30 | 25－45 |
| ＃200 | 2－8 | 5－20 | 2－15 | 5－20 |

備註：

一、回填碎石級配料除特別規定者外，應符合上表之級配規定，在容

約範圍選定一種組配。

二、粗粒料（停留於四號篩上）為粗韌之石屑或碎石，用洛杉磯試驗

法試驗下，其磨損率不得大於五十，細粒料（通過四號篩）為砂

及通過二百號篩之細粒土壤。

三、細粒料通過二百號篩材料數量，須在通過四十號篩之三分之二以

下，通過四十號篩之材料，其液限(Liquid Limit) 不得大於二

十五，塑性指數（Plasticity Index）不得大於六。

四、材料中不得含草根、土塊及其他不當雜物。